附件4

硬脂醇聚醚-200技术要求

【基本信息】

| INCI标准中文译名 | 硬脂醇聚醚-200 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INCI名称 | Steareth-200 | ID | 22621 |
| 化学名称 | α-十八烷基-ω-羟基-聚氧乙烯 200 |  |  |
| CAS号 | 9005-00-9 |  |  |
| 商品名 | Brij S200 |  |  |
| EINECS号 | None |  |  |
| 分子式 | C418H838O201 |  |  |
| 化学结构式 | CH3(CH2)17O(CH2CH2O)200H |  |  |
| 分子量 | 7000-11,000 Da |  |  |
| 原料来源 | 本品为高分子聚合物。由硬脂醇与环氧乙烷经聚合、纯化、干燥等步骤制得。 |  |  |

【理化性质】

| 气味 | 略带原料特征性气味 |
| --- | --- |
| 颜色 | 米白色 |
| 状态 | 蜡状固体 |
| 溶解度 | 溶解于水和二氯甲烷，略溶于乙醇，微溶于异丙醇 |
| 熔点 | 57~64 ℃ |
| 密度 | 1.125-1.150 g/ml |
| pH值 | 4~7 (3% 水溶液) |

【鉴别】

无

【含量（纯度）测定】

无

【杂质检查】

| 项目 | 指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 酸度（mg KOH/g） | ≤1.0 | 《表面活性剂游离碱度或游离酸度的测定滴定法》（GB/T 6365-2006） |
| 羟值（mg KOH/g） | 3.0~10.0 | 《非离子表面活性剂羟值的测定》（GB/T7383-2007） |
| 加德纳色度 | ≤2 | 《透明液体颜色测定方法（加德纳色度）》（GB/T 22295-2008） |
| 过氧化值（毫当量O2/kg） | ≤2.0 | 《动植物油脂 过氧化值测定》（GB/T5538-2005） |
| 环氧乙烷（mg/kg） | ≤1.0 | 《化妆品安全技术规范》 （2015版） 第四章 2.21 气相色谱法 |
| 1,4-二噁烷（mg/kg） | ≤5.0 | 《化妆品安全技术规范》 （2015版） 第四章2.19 第一法 气相色谱-质谱法 |
| 铅（mg/kg） | ≤40 | 《化妆品安全技术规范》 （2015版） 第四章1.3 第二法 火焰原子吸收分光光度法 |
| 汞（mg/kg） | ≤1 | 《化妆品安全技术规范》 （2015版） 第四章1.2 第一法 氢化物原子荧光光度法 |
| 砷（mg/kg） | ≤10 | 《化妆品安全技术规范》 （2015版） 第四章1.4 第一法 氢化物原子荧光光度法 |

【微生物指标】

无

【使用目的】

乳化剂、增溶剂

【使用范围】

发用化妆品

【使用限量】

1%.（当用在氧化型染发剂中时，与氧化乳一起使用，1.0%为混合后最高浓度）。

【其他限制和要求】

根据目前科学认识，尚无其他限制和要求

【注意事项】

本产品在正常使用下不会产生损害，避免入口和进入眼睛。

【贮存条件】

贮存于干燥的密封容器中

【保质期】

两年